

**БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Норма для марки Б-1** | | | **Норма для марки Б-2** | | | **Норма для марки Б-3** | | |
| **Масса бумаги площадью 1 м2, г** | **100+5** | **112+6** | **125+6** | **112+6** | **125+6** |  | **100+5** | **112+6** | **125+6** |
| Сопротивление плоскостному  сжатию гофрированию  образца бумаги (СМТ30),  Н, не менее  15  12,7 | **210**  **170** | **240**  **190** | **280**  **245** | **190**  **150** | **230**  **195** |  | **75**  **65** | **110**  **90** | **150**  **125** |
| Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее | **195** | **245** | **320** | **195** | **275** |  | **120** | **145** | **175** |
| Удельное сопротивление  разрыву в машинном  направлении,  кН/м, не менее | **6,0** | **7,0** | **8,0** | **5,5** | **6,0** |  | **4,0** | **5,0** | **5,5** |
| Поверхностная  впитываемость воды, г, Кобб30, в среднем  по двум сторонам  Клееной | **от 30**  **до 70** | **от 30**  **до 70** | **от 30**  **до 70** | **от 30**  **до 70** | **от 30**  **до 70** |  | **от30**  **до 70** | **от 30**  **до 70** | **от 30**  **до 70** |
| Влажность, % | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |  | **7,0** | **7,0** | **7,0** |