

**КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Норма для марки К-1** | **Норма для марки К-2** | **Норма для марки К-3** |
| Масса картона площадью 1 м2 г | **155+5** | **155+5** | **155+5** |
| Абсолютное сопротивление продавли-  ванию, кПа (кгс/см2), не менее | **392(4,0)** | **310 (3,2)** | **289 (2,9)** |
| Поверхностная впитываемость  воды по Коббу верхней стороны (Кобб 60),  г/м2, не более | **35,0** | **35,0** | **35,0** |
| Разрушающее усилие при  сжатии кольца в поперечном направлении, Н (кгс), не менее | **170 (17,3)** | **160 (16,3)** | **160 (16,3)** |
| **Прочность на излом при многократных**  **Перегибах в поперечном направлении**  **(чпд), не менее** | **30** | **30** | **30** |
| Влажность, % | **8,0** | **8,0** | **8,0** |